7#标准厂房屋面防水维修工程施工方案

本次对7#标准厂房屋面防水维修具体面积为：女儿墙墙角部分共计1225米，沉降裂缝部分30米以及分格缝部分951米进行防水处理工艺如下：

女儿墙墙角部分：

- 人工将屋面全部女儿墙墙角拉裂和垮塌及阴角（防水材料保护层）部分全部清理，清理长度约1225米，然后对基层部分要求清洁，无积灰，杂物、干燥，基层表面不应有尖状突起物水泥疙瘩等异物；

- 用堵漏灵防水材料对基层部分进行防水密封，宽：500mm，厚度15mm，在用犀牛角背水面防水材料涂刷两遍, 厚1.4mm。

- 新铺SBSIPYPE4聚酯胎防水卷材，宽1000mm（顶部需做嵌缝处理，与原卷材搭接宽度需符合相关标准）。

- 用JS‖型防水材料涂刷，宽1000mm,厚1.5mm；

- 在聚酯胎防水卷材靠墙上部铺设钢丝网一层，宽150mm；

- 用C30细石混泥土恢复，均厚40mm，宽1100mm。

分格缝部分

- 人工清除平面图所示老化的嵌缝油膏，然后对基层部分要求清洁，清理面积约951米，无积灰，杂物、干燥，基层表面不应有尖状突起物，水泥疙瘩等异物；

- 对平面图所示的分格缝灌注非固化橡胶沥青：宽30mm，深20mm；

- 对平面图所示的分格缝进行二布三涂，材料为：聚氨酯防水布，宽300mm，聚氨酯防水涂料，宽:300mm，每层厚1.4mm；

- 对平面图所示的分格缝涂刷非固化橡胶沥青涂料（两遍）,宽300mm,厚1.2mm；

- 用1:2水泥砂浆保护层，厚20mm，宽400mm。

沉降裂缝部分

- SBS密封油膏, 深40mm；均宽1000mm;

- SBS I PY PE4聚酯胎防水卷材，均宽1000mm

- 用JS‖型防水材料密封，均宽1000mm,厚1.5mm。

- 用1:2水泥砂浆保护层，厚20mm，宽1100mm。